제5절  부존자원

1. 광물

장성에서 대표적인 광물은 석회석임을 앞서 지질편에서 밝혔다. 1968년 서해길에 의해 밝혀진 내용을 토대로 장성지역의 석회암 광산의 현황을 알아본다. 석회석이 나오는 지층은 설옥리층내 변성 퇴적암류 중 편암류에 불규칙하게 층을 이루며 협재되어 있다.

이 층에서 석회석은 재결정되어 있으며, 니질(泥質)부분이 엷은 층으로 좁게 놓여있고 습곡구조에 의하여 반복하여 노출되기도 한다. 대개 윗부분에 MgO가 많이 포함되어 있어 시멘트용으로 부적당하나 중하위층 일대는 함유량이 적은 편이다. 석회석의 색깔은 대부분 담회색이나 회색을 띠고 있고 치밀질이나 결정질 구조를 가지고 있다.

장성읍 일대에 매장량 산출구역에서 채취된 114개의 시료를 분석한 결과 평균 품위(%)는 SiO2 8.6, Fe2O3 0.5, Al2O3 1.78, CaO 48.2, MgO 1.89로 알려졌다. 지질학적 추정 매장량은 157,380,000M/T이고, KS규정에 의한 추정가채광량은 78,300,000M/T로 보고되었다. 시료의 화학분석치와 광산 위치별 석회석의 품위는 아래 표와 같다. <표 1-7, 1-8>

<표 1-8> 광산에서 노천채굴된 석회석은 장성읍 단광리에 1962년 설립된 고려시멘트에 공급되고 있다. 고려시멘트에서 제공한 자료에 따르면 현재 광업권은 장성지역 23개 광구에 6,442□가 있으며, 현재 채광이 진행되고 있는 광산 매장량은 4백 4십만 톤이며, 허가면적은 4만 2천

평방미터이다. 주요 광산별 현황을 보면 덕진광산(장성읍 덕진리 구신재) 매장량 73만톤 허가면적 5만 2천 평방미터, 남일광산(황룡면 월평리) 2개 지구 매장량 5백 7십 2만톤 허가면적 5만 7천 평방미터, 건동광산(황룡면 와룡리) 2개 지구 매장량 3백 13만톤 허가면적 8만 4천 평방미터 정도이다. 앞으로 개발예정 광산은 주로 저품위지역으로 장성읍 야은리 채략광산과 상오리 우지광산으로 매장량은 각각 7십만 톤과 1백 6십 5만톤 정도로 추정된다.

이밖의 다른 광물과 광산으로는 북일면 신흥리 동편 응회암층 안에 가느다란 맥에 발달한 석영이 수반된 금과 은 광산이 있어 2미터 정도 채굴한 흔적이 있으나 지금은 휴광이다. 삼서면 수양리 태산 지역에는 반상흑운모화강암이 석축용으로 채석된 적이 있고, 황룡면 금호리 금동 북서쪽에서 복운모화강암이 건축용재와 도로포장 골재용으로 채굴하기도 했다. 장성읍 덕산지구에서 이승규는 고령토를 1991년 채굴한 바 있으나 1995년에 휴광했고, 삼계지역을 중심으로 규석이 이구식에 의해 1988년 채굴했으나 1996년부터 휴광이다.

<표 1-7> 시료의 화학분석치

비율(%)	SiO2	Fe2O3	Al2O3	CaO	MaO
114개시료 평균치	10.85	0.79	1.08	45.27	3.08
시료중 최고치	74.40	2.95	6.21	51.41	18.83
시료중 최저치	1.40	0.19	0.18	4.53	0.19
매장량산출구역평균품위	8.6	0.50	1.78	48.15	1.89

<표 1-8> 광산별 석회석 품위표

	SiO2	Fe2O3	Al2O3	CaO	MaO	SO3	Ig-loss	Sum
남일	11.94	3.58	1.24	44.30	2.43	Tr	35.81	99.30
건동	7.08	2.35	1.85	47.42	2.51	Tr	38.19	99.40
덕진	13.84	3.98	1.43	43.08	1.51	Tr	35.46	99.30
구산	15.10	2.70	1.31	43.00	2.66	Tr	34.24	99.01
유탕	16.13	2.94	1.36	42.16	2.72	Tr	33.68	98.99
우치	16.60	4.36	1.18	42.20	1.04	Tr	34.04	99.42
채약	10.24	3.38	0.76	45.38	1.20	Tr	38.25	99.21
수리	1.66	1.12	0.43	51.04	1.16	Tr	43.77	99.18